1.5. КЖАФ ( концентрат жидкий для аморфного фосфатирования под грунтовку или окраску (в том числе порошковую) с одновременным обезжириванием. Марка А - для ручной обработки при температуре 20-300 С. Расход: 20-30 г/м2. - для фосфатирования методом распыления или погружения при температуре 50- 600С. Расход: 10-20 г/м2. Целесообразно применять при небольших объемах производства. Марка Б - для фосфатирования методом распыления или погружения при температуре 50-600С. Расход: 2- 4 г/м2. Рекомендуется для автоматизированных линий подготовки металла к окраске. 1.6. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ - для очистки металла от продуктов коррозии перед ремонтной окраской кузовов и деталей автомобилей, а также металлических крыш, оград и др. Расход: 60-100 г/м2. 2. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЭМУЛЬСИОННЫЙ ВОСК МСУ-1 ( техническое моющее средство, порошковое, для удаления жировых, масляных и друг их загрязнений с металлической поверхности методами распыления или погружения при температуре 40-60оС. Расход: 2-10 г/м2. Марка А - отличается малым пенообразованием. Марка Б – для сильнозажиренных поверхностей с сажистыми вкраплениями. «Лиса» – техническое моющее средство, порошковое, для удаления масляных, мазутных и других загрязнений с металлической поверхности методом погружения или распыления (с применением пеногасителей) при температуре 40-85оС. Расход: 2-10 г/м2. КФЭН – концентрат моющий кислотный, жидкий для очистки и активации стали, латуни, бронзы, меди при температуре 18-25оС перед холодным фосфатированием, оксидированием, хроматированием, окраской, лакированием. Применяют водный раствор, содержащий 10-50 г/л концентрата. Расход: 10-50 г/м2. АБСТ – анионогенное поверхностно-активное вещество с большой пенообразующей способностью. Применяется в производстве моющих средств. П-1 – пассиватор для обработки обезжиренных и профосфатированных металлических изделий с целью предотвращения коррозии при межоперационной обработки и хранении. Расход 0,13-0,33г/м2 Марка А Марка Б Эмульсионный воск – применяется в производстве косметических средств, автокосметики, полиролей для мебели. 3 ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ Паста-крем для очистки рук «Фокус» на основе эмульсионного воска собственного производства. Применяется для очистки сильнозагрязненных рук, включает кондиционер для кожи, обладает скрабовым эффектом, моющим и смягчающим действием. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ «САМСОН» - для удаления ржавчины с металлической поверхности и создания на ней защитно-фосфатного слоя, усиливающего адгезию лакокрасочных покрытий. Расход: 100-150 г/м2. Нано-грунт «Сталкер» – используется для обработки металлических изделий вручную перед окраской. Обеспечивает обезжиривание и грунтовочное покрытие металла, способствующее усилению адгезии лакокрасочного материала. 4. ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ: трибутилфосфат, цинк фосфорнокислый однозамещенный (моноцинкфосфат), цинк азотнокислый, натрий азотнокислый, триполифосфат натрия, неонол АФ 9-10, АФ 9-12 , моноаммонийфосфат, алкилбензолсульфокислота, марка А и Б (ЛАБСК), алкилбензолсульфонат натрия 46%-р-р ЛАБСН. А также другие химические продукты.

# Text boxes

| , | 31=20 90=20 43=80 38=50 52=80 40=00 Т 60=30 58=30 60=60 62=15 180=00 договорная договорная договорная договорная |
| --- | --- |
| Стоимость жидких продуктов указана без учета стоимости тары. |  |

R RRRRR RRR

### П Р А Й С   Л И С Т

## ООО “КЕММИКС”

(/факс (812) 786-10-88, 786-76-03, 746-55-04,786-74-42, 252-04-33

АДРЕС: 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 5

# e-mail: chemmix@yandex.ru; chemmix@mail.ru; http:// www.chemmix.spb.ru

ООО "КЕММИКС", научно-производственная фирма, основана в 1992 году. Основной вид деятельности: научно-технические разработки в области химических технологий. Разработка и производство химических товаров промышленного и бытового назначения. Торговля продукцией собственного производства и сырьем.

Основные виды продукции:

>   Моющие и фосфатирующие концентраты для подготовки металлических изделий к грунтовке,     окраске, лакированию, промасливанию, межоперационному хранению, холодной деформации (штамповка, калибрование, волочение и др.)

>         Поверхностно-активные вещества, в т. ч. эмульсионный воск для косметической  промышленности и промышленности товаров народного потребления.

>      Ингибиторы коррозии.

>          Автохимия и автокосметика, в т.ч. паста-крем для очистки рук «Фокус».

>      Товары бытовой химии.

>      Химическое сырье.

| Продукция собственного производства: СРЕДСТВА ДЛЯ ФОСФАТИРОВАНИЯ металлической поверхности применяются: перед окраской, лакированием, грунтовкой с целью увеличения адгезии и срока службы лакокрасочного материала и усиления антикоррозийной защиты; перед промасливанием с целью продления срока межоперационного хранения металлических деталей; перед холодной деформацией (штамповка, калибровка, вытяжка, волочение и др.) с целью уменьшения трения на поверхности металла и продления срока службы металлообрабатывающего инструмента. КЦФП ( концентрат цинкфосфатный порошковый, Применяется для получения мелкокристаллического фосфатного покрытия на чугуне, стали, кадмии и цинке при температуре 50 - 800С. Расход, г/м2: под окраску – 6,0 – 20,0; под деформацию и промасливание - 30,0 – 75,0. КФУ ( концентрат цинкфосфатный, жидкий, универсальный. Применяется для получения мелкокристаллического фосфатного покрытия на чугуне, стали при температуре 40 – 600С. Расход, г/м2: под окраску – 15,0 – 23,0; под деформацию и промасливание – 35,0 – 80,0. КФК ( концентрат цинкфосфатный, жидкий. Применяется для получения мелкокристаллического фосфатного покрытия на чугуне, стали при температуре 60-70оС. Расход, г/м2: под деформацию и промасливание - 40,0 - 80,0. КАФК (концентрат кристаллической для аморфного фосфатирования стали и цветных металлов с одновременным обезжириванием перед окраской, лакированием или грунтовкой при температуре 50-700С. Отличается уменьшенным шламообразованием в ваннах фосфатирования. Расход, г/м2: 1,0-2,2 (сталь); 1,9-3,2 (цв. металлы). Выпускается в виде четырех марок: марка А – с усиленным обезжиривающим действием, для фосфатирования методом погружения или методами, обеспечивающими малое пенообразование; марка Б - для фосфатирования с предварительным обезжириванием в отдельной ванне; марка В - для фосфатирования с одновременным обезжириванием методом распыления или погружения; марка Н – для фосфатирования с одновременным обезжириванием цветных металлов методом распыления или погружения | Цена Руб./ кг Без НДС 102=30 74=25 74=25 130=00 132=00 128=80 140=50 |
| --- | --- |